## Slide 1
客先報告資料
HPX-500型高圧油圧ユニット
不具合対応報告書
高圧シール微小漏れ問題に対する根本原因分析および是正処置報告
テクゼロン株式会社 第2設計部 / 品質保証部
2024年6月20日
文書番号
8D-HPX500-2024-011
図番
HPX500-B000
顧客
XYZ重工業株式会社
報告者
中村 健（第2設計部）

## Slide 2
エグゼクティブサマリー
不具合概要
2024年2月8日、HPX-500（稼働後50h）にて高圧シール部から微小漏れ発生
漏れ量0.3mL/h（規格値0mL/h超過）、XYZ重工業様高圧設備停止
根本原因
高圧シール組付治具の摩耗管理基準が未制定
エッジ摩耗量の定量基準なく、摩耗治具を使用継続
是正処置
治具摩耗管理基準制定・週次定量計測開始
FFKM高圧シール採用・組付クリーン化
効果確認
1,000時間耐久試験合格（漏れ0mL/h）
顧客承認完了（2024年6月10日）
本件は恒久対策・水平展開完了。高圧製品全機種への展開済み。

## Slide 3
問題の発生経緯
2024.1.20
出荷
HPX-500（SN-2024-0042）
出荷前耐圧試験合格
XYZ重工業様へ納品
2024.2.8
不具合
稼働後50時間
高圧シール微小漏れ
0.3mL/h検出
2024.2.9
暫定対策
シール緊急交換
同ロット4台点検開始
2024.2.15
原因特定
治具摩耗を根本原因と特定
断面観察・マイクロスコープ確認
2024.3.1
恒久対策
治具管理基準制定
FFKM採用・クリーン化
2024.6.10
顧客承認
1,000h耐久試験合格
顧客承認・報告完了

## Slide 4
根本原因分析 なぜなぜ5回
なぜ1
高圧シール部から作動油が微小漏れした
なぜ2
シール座面に微細な傷が存在し密封性が損なわれていた
なぜ3
シール組付治具のエッジ部が摩耗しシール圧入時に傷付けた
なぜ4
治具の点検基準が目視のみで定量管理されていなかった
なぜ5（根本原因）
高圧シール専用治具の摩耗管理基準（交換判定値）が未制定であった
根本原因: 高圧シール専用治具の摩耗管理基準が未制定 → 摩耗した治具での組付けが継続

## Slide 5
是正処置と効果確認
是正処置
2024.3.1
治具摩耗管理基準制定
エッジR≦0.05mm で交換 週次定量計測
2024.3.15
マイクロスコープ導入
治具エッジ摩耗量を定量計測・記録
2024.4.1
組付エリアクリーン化
クリーン度クラス10,000相当に格上げ
2024.4.15
シール材質変更 FKM→FFKM
設計変更ECN-2024-032 耐圧耐久性向上
効果確認結果
1,000時間耐久試験（2024.4.1〜5.31）
漏れ量
0 mL/h
規格0mL/h ✓
シール状態
傷なし
断面観察確認 ✓
治具摩耗
管理値内
週次計測 ✓
水平展開
HP-280H / HPX-700の治具管理基準への展開完了
社内規格TZ-STD-2024-018制定・全工場適用済み

## Slide 6
今後のお約束
高圧製品品質の継続的改善へのコミットメント
1
治具管理の全工程標準化
高圧製品全機種の組付治具に定量管理基準を制定・展開
2
高圧設計FMEAの強化
今回の教訓をもとに高圧シール関連リスクをFMEAに追加
3
月次品質報告の継続
今後6ヶ月間、月次でHPX-500品質状況をご報告予定
ご不明点がございましたら、担当: 中村 健（第2設計部）までご連絡ください。
tekunzeron-quality@tekzeron.co.jp Tel: 06-XXXX-XXXX