## Slide 1
鋳造構造部品
GHC-500
ギアハウジングカバー
FC250 鋳鉄 / 精密機械加工品
材質
FC250（JIS G 5501）
外形寸法
220×160×36 mm
質量
865 g 以下
表面処理
ウレタン塗装（膜厚40±10μm）
製品説明資料
01
高剛性・軽量設計
FC250の優れた強度特性を活かし、安全率2.3以上の堅牢設計を実現。
02
精密機械加工
合わせ面平面度0.05mm以下。三次元全数測定で品質を保証。
03
優れた密封性能
リン酸塩処理＋ウレタン塗装で内圧0.5MPaに対し安全率2.4。
製造株式会社 | GHC-500 製品説明資料

## Slide 2
製品仕様・材料特性
製品仕様
製品名称
ギアハウジングカバー GHC-500
型番・図番
XS500-GHC-004
材質
FC250（JIS G 5501 ねずみ鋳鉄）
製造方法
砂型鋳造 → 精密機械加工
外形寸法（加工後）
220×160×36 mm
中心穴径
Φ16 H7（+0.018/0 mm）
取付穴
M8×6穴 PCD Φ70±0.05 mm
合わせ面平面度
≤0.05 mm
表面処理
リン酸塩処理 ＋ ウレタン系塗装
塗装膜厚
40±10 μm
耐内圧
0.5 MPa（安全率2.4以上）
作動温度範囲
−20〜80°C
質量
865 g 以下
適用規格
JIS G 5501 / JIS Z 2345（UT検査）
FC250 材料特性
引張強さ
≥250 MPa
圧縮強さ
≥600 MPa
硬さ（HBW）
180〜230
熱伝導率
50 W/m·K
品質保証体制
✓
受入検査
溶湯成分分析（発光分析装置）
✓
鋳造品検査
超音波探傷試験（UT）全数実施
✓
寸法検査
三次元測定機による全数確認
✓
表面処理確認
膜厚計による全面検査
✓
最終検査
平面度・ねじ精度・外観 全数確認
製造株式会社 | GHC-500 製品説明資料

## Slide 3
製造工程フロー・納期・お問い合わせ
製造工程フロー
01
溶湯
成分確認
発光分析
02
砂型
鋳造
型温管理
03
外観
検査
全数目視
04
超音波
探傷
UT全数
05
機械
加工
MC4軸
06
三次元
測定
全数
07
塗装
処理
膜厚確認
08
最終
検査
出荷判定
リードタイム
初回：6〜8週間
量産安定後: 4〜6週間
（在庫品は即納対応可）
最小発注数
試作: 5個〜
量産: 100個〜
個別対応可（要相談）
カスタム対応
形状・材質変更可
図面支給歓迎
3D CATAデータ提出可
認証・適合規格
JIS G 5501
JIS Z 2345（UT）
RoHS2.0 対応
ISO 9001 品質管理
お問い合わせ
技術部： tech@manufacturing.co.jp
Tel：03-XXXX-XXXX（営業部）
製造株式会社 | GHC-500 製品説明資料