デザインレビュー資料

Design Review Report

| 製品名称 | ギアハウジングカバー GHC-500 |
| --- | --- |
| 型番・図番 | XS500-GHC-004 / FC250 鋳造品 |
| DRフェーズ | DR1: 基本設計レビュー（Basic Design Review） |
| 開催日 | 2025年4月15日（火）10:00〜12:30 |
| 開催場所 | 本社 第1会議室 |
| 文書番号 | DR-GHC500-001 Rev.A 2025-04-15 |
| 出席者 | 高橋 三郎（設計）、中村 七美（材料技術）、田中 太郎（品証）、木村 六子（鋳造ライン）、加藤 九子（調達） |
| DR議長 | 高橋 部長（開発部長） |

製造株式会社　開発部

CONFIDENTIAL — 社外秘

# 1. DR概要・目的

## 1.1 本DRの目的

ギアハウジングカバー GHC-500 の基本設計（DR1）フェーズにおいて以下を審議・確認する。

- 鋳造品設計要件（形状・材質・公差）の妥当性検証

- 機械加工工程との整合確認（合わせ面・取付穴精度）

- 内部欠陥検査（超音波探傷）基準の策定方針

- 塗装・防錆処理仕様の方向性決定

- コスト・重量目標との整合確認

## 1.2 DRスケジュール

| フェーズ | 内容 | 開催日 | 判定結果 |
| --- | --- | --- | --- |
| DR0 | コンセプトレビュー | 2025-01-20 | 合格 |
| DR1 | 基本設計レビュー（本DR） | 2025-04-15 | 審議中 |
| DR2 | 詳細設計レビュー | 2025-06-15 | 未評価 |
| DR3 | 試作品評価レビュー | 2025-08-01 | 未評価 |
| DR4 | 量産移行判定レビュー | 2025-10-01 | 未評価 |

# 2. 製品概要・設計コンセプト

## 2.1 製品概要

| 製品名称 | ギアハウジングカバー GHC-500 |
| --- | --- |
| 型番・図番 | XS500-GHC-004（FC250 鋳造品） |
| 適用機種 | XS-500 シリーズ ギアユニット（減速比 1/10〜1/50） |
| 主要機能 | ギア・軸受の収納・保護、潤滑油封止、外部環境遮断 |
| 材質 | FC250（ねずみ鋳鉄 JIS G 5501） |
| 製造方法 | 砂型鋳造 → 機械加工（フランジ・穴加工）→ 塗装 |
| 外形寸法 | 220×160×36mm（機械加工後） |
| 質量目標 | 865g以下（現設計値: 845g） |
| 量産開始予定 | 2025年10月 |
| 開発担当 | 高橋 三郎（機械設計）、中村 七美（材料技術） |

## 2.2 要求仕様一覧

| 要求項目 | 要求値 | 現設計値 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| フランジ合わせ面 平面度 | ≤0.05 mm | 0.04 mm（FEM解析） | 合格 |
| 取付穴 M8 位置精度 | ±0.05 mm | ±0.04 mm | 合格 |
| 中心穴径 公差 | H7（+0.025/0） | H7 設計反映済み | 合格 |
| シール面 表面粗さ | Ra ≤ 3.2 μm | Ra 2.5 μm（機械加工） | 合格 |
| 耐圧性（内圧） | ≥ 0.5 MPa | 1.2 MPa（安全率2.4） | 合格 |
| 作動温度範囲 | −20〜80°C | −20〜80°C 対応設計 | 合格 |
| 質量 | ≤ 865 g | 845 g | 合格 |
| 材料コスト目標 | ≤ ¥2,800/個 | ¥2,650/個（見積） | 合格 |
| 鋳造品内部欠陥基準 | UT C等級以上 | 基準策定中 | 条件付き合格 |

# 3. 設計検証・解析結果

## 3.1 構造強度解析（FEM）

| 解析条件 | 荷重・境界条件 | 最大応力(MPa) | 許容応力(MPa) | 安全率 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 静的荷重 | 内圧0.5MPa + ボルト締付力 | 62 | 140（FC250引張強度） | 2.3 | 合格 |
| 熱応力 | ΔT=60°C（−20〜80°C） | 28 | 140 | 5.0 | 合格 |
| 衝撃荷重 | 50G（IEC 60068-2-27相当） | 95 | 140 | 1.5 | 合格 |
| フランジ変形 | ボルト締付時の変形量 | 0.04mm | ≤0.05mm（要求値） | − | 合格 |

## 3.2 鋳造性評価

| 評価項目 | 評価内容 | 評価結果 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 湯流れシミュレーション | 凝固解析・鋳巣発生予測 | ゲート位置最適化で鋳巣リスク低減確認 | 合格 |
| 抜き勾配 | 金型からの離型性 | 全面1°以上確保（最小1.5°） | 合格 |
| 肉厚均一性 | 最小肉厚・最大肉厚差 | 最小8mm、最大差12mm（目標範囲内） | 合格 |
| 中子設計 | 内部キャビティ成形性 | 砂中子2個構成、引抜き方向確認済 | 合格 |
| 鋳造収縮 | 収縮率考慮の型設計 | FC250収縮率1.0%を型寸法に反映 | 合格 |
| 内部欠陥検査基準 | UT検査基準の策定 | JIS Z 2345準拠の基準策定中 | 条件付き合格 |

## 3.3 機械加工性評価

| 加工部位 | 加工仕様 | 使用設備・工具 | 確認結果 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| フランジ合わせ面 | 平面度0.05以下 | MC フライスΦ100 | 三次元測定にて確認 | 合格 |
| 中心穴 Φ16 H7 | H7公差（+0.018/0） | ボーリングバー | エアゲージ全数確認 | 合格 |
| 取付穴 M8×6 | 6H精度、PCD Φ70±0.05 | マシニングセンタ | ねじゲージ全数確認 | 合格 |
| 外形仕上げ面 | Ra≤3.2μm | フェースミル | 粗さ計サンプリング | 合格 |

# 4. 材料・表面処理計画

## 4.1 材料仕様

| 材質 | FC250（ねずみ鋳鉄 JIS G 5501） |
| --- | --- |
| 引張強さ | ≥250 MPa（設計上は安全率2.3を考慮） |
| 硬さ | HBW 180〜230（機械加工性・耐摩耗性バランス） |
| 化学成分 | C: 3.2〜3.6%、Si: 1.8〜2.4%、Mn: 0.6〜0.9% |
| 材料証明書 | JIS G 5501 附属書A 形式3.1（EN 10204準拠）を受入時添付必須 |
| 受入検査 | 硬度・引張試験（ロット代表品）+ 外観検査（全数） |
| サプライヤ | 東洋鋳造株式会社（承認済み協力会社） |

## 4.2 表面処理仕様

| 処理種別 | 仕様 | 要求性能 | 確認方法 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 脱脂・洗浄 | アルカリ脱脂→水洗→乾燥 | 油分除去（清浄度確認） | 目視・NTU値 | 合格 |
| 下塗り（プライマー） | エポキシ系プライマー | 付着強度≥5MPa（クロスカット試験） | 碁盤目試験 | 合格 |
| 上塗り（仕上げ） | ウレタン系塗料（灰色） | 膜厚40±10μm、光沢均一 | 膜厚計全面確認 | 合格 |
| 防錆処理 | 塗装前リン酸塩処理 | 塩水噴霧96時間合格 | 塩水噴霧試験抜取 | 条件付き合格 |

※ 防錆試験は量産試作品で実施予定（DR2で確認）

# 5. 製造・品質計画

## 5.1 製造工程フロー

- 溶湯成分確認（発光分析）→ 砂型鋳造 → 鋳造品外観検査 → 超音波探傷試験（UT）

- 機械加工（フランジ・穴・ねじ）→ 洗浄・バリ取り → 三次元寸法検査

- リン酸塩処理 → 塗装（下塗り→上塗り）→ 膜厚・外観検査 → 最終検査 → 出荷

## 5.2 重要品質管理項目（KPC）

| 管理項目 | 規格値 | 検査方法 | 頻度 | 記録 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 溶湯化学成分 | C/Si/Mn 規格内 | 発光分析装置 | チャージ毎 | 溶湯分析記録 |
| 内部欠陥（UT） | UT C等級以上 | 超音波探傷装置 | 全数 | UT記録 |
| フランジ平面度 | ≤0.05 mm | 三次元測定機 | 全数 | 三次元記録 |
| 中心穴径 H7 | +0.018/0 mm | エアゲージ | 全数 | 寸法記録 |
| 塗装膜厚 | 40±10 μm | 膜厚計 | 全面 | 塗装記録 |

# 6. DR指摘事項・総合判定

## 6.1 指摘事項一覧

| No. | カテゴリ | 指摘内容 | 対応方針 | ステータス |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 品質基準 | 超音波探傷試験の合否判定基準（JIS Z 2345）が未確定。現場運用不可 | 2025年5月末までに判定基準書を制定し、DR2で承認取得 | 条件付き合格 |
| 2 | 表面処理 | 防錆試験（塩水噴霧96時間）が量産試作品で未実施。耐久性未検証 | 量産試作完成後（2025年7月）に試験実施・DR2で報告 | 条件付き合格 |
| 3 | 加工精度 | 中心穴Φ16のボーリング加工で工具交換後の精度ばらつきリスクあり | インプロセス計測の導入検討。工具交換後の初品確認を工程標準に明記 | 条件付き合格 |
| 4 | コスト | 型製作費が目標を15%超過（量産単価は目標内） | 型費の分割払い交渉または型設計最適化。5月末に再見積提出 | 条件付き合格 |

## 6.2 総合判定

DR1 判定：条件付き合格（Conditionally Approved） 条件：指摘事項 No.1〜4 をすべて DR2（2025年6月）までに解決すること 次回 DR2（詳細設計レビュー）開催予定：2025年6月15日（月）

## 6.3 アクションアイテム

| No. | 担当者 | アクション内容 | 期限 | 確認者 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AI-1 | 田中 太郎 | UT検査基準書（JIS Z 2345準拠）の制定・承認 | 2025/05/31 | 高橋 部長 |
| AI-2 | 中村 七美 | 量産試作品での塩水噴霧試験の計画・実施 | 2025/07/31 | 田中 太郎 |
| AI-3 | 木村 六子 | ボーリング工程のインプロセス計測導入検討 | 2025/05/31 | 高橋 三郎 |
| AI-4 | 加藤 九子 | 型製作費の削減案・再見積提出 | 2025/05/31 | 佐藤 次郎 |

# 7. 改訂履歴

| 版数 | 改訂日 | 改訂者 | 改訂内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 2025-04-15 | 渡辺 四郎 | 初版発行（DR1実施） |