## Slide 1
板金プレス部品
SHP-300
シールドプレート
SPCC t3.0 / 電気亜鉛メッキ仕上げ
±0.05mm
穴位置精度
8μm+
メッキ膜厚
Cpk1.8+
工程能力指数
製品説明資料
電磁シールド × 軽量化 × 高精度プレス
センサーユニット XS-500
制御盤シールド
各種電子機器筐体
製造株式会社 | 2025年4月 | CONFIDENTIAL

## Slide 2
製品詳細仕様・品質実績
製品仕様
製品名称
シールドプレート SHP-300
型番・図番
XS500-SHP-005
材質
SPCC（JIS G 3141 冷間圧延鋼板）
板厚
t = 3.0 mm（±0.1 mm）
外形寸法
240×160 mm（曲げ後）
穴径
Φ6.0±0.05 mm × 4穴
穴位置精度
PCD 100mm ±0.15 mm
曲げ角度
90°±0.5°
バリ高さ
≤0.1 mm
表面処理
電気亜鉛メッキ（JIS H 0401）
メッキ膜厚
8±2 μm
電磁シールド性能
≥20 dB（30MHz〜1GHz）
作動温度範囲
−20〜80°C
質量
410 g（公称値）
量産品質実績（n=30個 測定結果）
外形寸法（長手）
Cpk 2.1
外形寸法（短手）
Cpk 2.2
穴径 Φ6
Cpk 1.8
穴位置精度
Cpk 2.3
板厚
Cpk 2.5
メッキ膜厚
Cpk 2.0
※ 全管理項目で Cpk ≥ 1.67 達成（量産目標値）
信頼性試験 全合格
塩水噴霧試験
96時間（JIS Z 2371）
合格
電磁シールド試験
30MHz〜1GHz測定
合格
温度サイクル試験
−20〜80°C×200サイクル
合格
振動試験
JIS C 60068-2-6
合格
耐久曲げ試験
10,000回繰り返し
合格
メッキ密着試験
碁盤目テープ剥離（JIS K 5600）
合格
製造株式会社 | SHP-300 製品説明資料

## Slide 3
導入実績・採用の決め手・お問い合わせ
Chart: 累計導入実績（社数）
| 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年（予）
累計導入社数 | 8 | 23 | 47 | 80
"
A社（自動車部品メーカー）
高精度なプレス加工と全数Cpk管理により、受入検査の工数を大幅に削減できた。品質の安定性が非常に高い。
受入検査工数 50% 削減
"
B社（産業機器メーカー）
電磁シールド性能が要求値を大きく上回り、EMC対応品の設計に非常に役立っている。短納期対応も評価している。
EMI不良率 ゼロ 達成
採用のポイント
✓
全数 Cpk≥1.67 品質保証
✓
電磁シールド性能 ≥20dB
✓
短納期（量産品 4〜6週）
✓
RoHS2.0 / CE 対応済み
お問い合わせ・サンプル請求
営業部： sales@manufacturing.co.jp
Tel：03-XXXX-XXXX | https://www.manufacturing.co.jp/shp300
製造株式会社 | SHP-300 製品説明資料